SMĚRNICE PRO POSUZOVÁNÍ VIZUÁLNÍ KVALITY

IZOLAČNÍCH SKEL Z PLAVENÉHO SKLA

Tato směrnice byla zpracována německým poradním sborem Institutu řemesel zasklívací techniky a okenních konstrukcí, společně s Technickou komisí Spolkového svazu velkoobchodu plochým sklem, výroby izolačních skel a zpracování; stav z roku 2004.

1. Rozsah platnosti

Tato směrnice platí pro posuzování vizuální kvality jedno- i vícetabulového skla ve stavebnictví vyrobeného z plaveného skla*.

Posuzování se provádí podle následně  popsaných zásad zkoušky s pomocí uvedených přípustností - tabulka v odstavci 3. Hodnocena je zbývající světlá plocha skla v zabudovaném stavu.

Směrnice platí omezeně i pro případné posuzování stavebního skla ve zvláštním provedení - např. pro skla barvená ve hmotě, ornamentní skla, lepená či tepelně tvrzená bezpečnostní skla, izolační skla se zabudovanými meziskelními příčkami nebo protipožární skla. Tyto výrobky je nutno posuzovat v závislosti na použitých materiálech, výrobních postupech a příslušných upozorněních a doporučeních výrobce.

V případě posuzování skel, která nejsou zasklena do rámu, případně pod zasklívací krycí lištou, odpadá kritérium tzv. drážkové zóny.

Při posuzování speciálních fasádních skel, která jsou hodnocena pouze při pohledu z jedné (vnější) strany, mohou být dohodnuty individuální podmínky.

* název podle DIN 1259, část 2 ,,Sklo; Názvosloví pro výrobky ze skla ´´, vydání 9/86

2. Zkoušení

Celkově je při zkoušce na nedostatky směrodatná průhlednost tabule skla, tzn. směrodatné je pozorování pozadí a ne výhled. Přitom nesmí být reklamace nijak zvlášť předstírány. Reklamace ≤ 0,5 mm nebudou zohledněny. Existující rušivá pole nesmí být větší než 3 mm.

Zkouška zasklívací jednotky podle tabulky v odstavci 3 se musí provádět s odstupem cca 1 m od sledovaného povrchu z takového úhlu sledování, který odpovídá všeobecně obvyklému užívání v místnosti. Zkouška se provádí při rozptýleném denním světle (podmračená obloha) bez přímého protisvětla (např. sluneční svit).

3. Přípustnosti

Tabulka sestavena pro:dvoutabulové izolační sklo z plaveného skla (floatu)

Zóny přípustné na jednotku jsou:

F	Vně ležící ploché poškození okrajů, příp. odlupky, které nezhoršují pevnost skla a   nepřekračují šířku okrajového spoje.

Uvnitř ležící odlupky bez volných střepů, které jsou vyplněny těsnící hmotou.

Zbytky ve tvaru bodu a v plošném tvaru, jakož i škrábance bez omezení.

R	Příměšky, bubliny, body, fleky atd.

plocha tabule skla ≤ 1 m2: max. 4ks á ≤ 3 mm 

plocha tabule skla > 1 m2: max. 1ks á ≤ 3 mm 

na každý běžný metr délky hran.

Zbytky ( ve tvaru bodu) v meziskelní dutině:

světle šedé, příp. čiré – max. 1ks ≤ 3 cm2.

Škrábance: součet jednotlivých délek: max. 90 mm – jednotlivá délka: max. 30 mm

Vlasové škrábance: nejsou povoleny nahromaděně

H          Příměšky, bubliny, body, fleky atd.

plocha tabule skla ≤ 1 m2			max. 2 ks á ≤ 2 mm 	

plocha tabule skla > 1 m2 ≤ 2 m2		max. 3 ks á ≤ 2 mm    

plocha tabule skla > 2 m2:			max. 5 ks á ≤ 2 mm    

Škrábance: součet jednotlivých délek: max. 45mm – jednotlivá délka: max. 15 mm

Vlasové škrábance: nejsou povoleny nahromaděně

R + H	 Maximální počet přípustností jako v zóně R

Příměšky, bubliny, body, fleky atd. od 0,5 do 1 mm nejsou na ploše omezeny, pouze

při nahromadění.

Nahromadění vzniká tehdy, když se nacházejí minimálně 4 příměšky, bubliny, body,

fleky atd. v jedné oblasti o průměru ≤ 20 cm.

Upozornění:

Lepené sklo:						Tvrzené bezpečnostní sklo:

1. Přípustnost zón R a H se zvyšuje                          1.  Místní vlnitost na ploše skla nesmí

v četnosti na každou tabuli 	    překročit 0,3 mm, vztažené

skla o 50%.	    na délku 300 mm.

2. U tabulí skel s nalévanou pryskyřicí 		2.  Při jmenovité tloušťce od 6 mm

( GH) se mohou vyskytovat vlnitosti                         do 15 mm nesmí být u tvrzeného

podmíněné výrobou.	bezpečnostního skla vyklenutí,

vztažené na délku hrany, větší než

3 mm na 1000 mm délky hrany skla.

Vysvětlivky:

F = drážková zóna:        šířka 18 mm (s výjimkou mechanických poškození hran

žádná omezení)

R = okrajová zóna:         plocha 10% příslušných světlých rozměrů šířky a výšky

(méně přísné hodnocení)

H = hlavní zóna:            (nejpřísnější hodnocení)